| 品名 | 高铝聚轻砖 |  |  | 莫来石轻质砖 |  |  | 堇青石－莫来石轻质砖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能及指标 | TLG0.8 | TLG1.0 | TLG1.2 | MG13 | MG14 | MG15 | TJMG-13 | TJMG-14 |
| 体积密度g/cm3 | ≯0.8 | ≯1.0 | ≯1.2 | 0.6-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | ≯0.8 | ≯1.0 |
| 常温耐压强度 MPa | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.5 | 1.9-3.5 | 3-3.5 | 3.5-4.2 | ≥3.0 | ≥3.5 |
| 重烧线变化℃×hr% ≤ | 1400×3 ±1.5 | 1400×3 ±1.5 | 1450×3 ±1.5 | 1300×3 ±0.5 | 1400×3 ±0.5 | 1500×3 ±0.5 | 1350×3 ±0.5 | 1450×3 ±0.5 |
| AI2O3%≥ | 50 |  |  | 50 | 55 | 60 | 50 | 58 |
| SiO2% | 47 |  |  | 48 | 43 | 38 | 35 | 35 |
| Fe2O3%≤ | 1.8 |  |  | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 导热系数W/m.K≤ | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 0.2-0.4 | 0.3-0.35 | 0.38-0.45 | 0.25 | 0.35 |
| 最高使用温度℃ | 1280 | 1300 | 1350 | 1300 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 |
| 荷重软化温度℃ |  |  |  | 1350 | 1430 | 1530 |  |  |
| 热震稳定性℃次 |  |  |  |  |  |  | 1100水冷 ≥20 | 1100水冷 ≥25 |