| 绝热砖材质 | 轻质粘土 | 轻质高铝 | 轻质高铝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝热砖牌号 | IE | IG | IH |
| 1）工作温度℃ | 1225 | 1300 | 1400 |
| 2）化学成分 |  |  |  |
| AI2O3%≥ | 30 | 48 | 55 |
| SiO2%≥ |  |  |  |
| Fe2O3%≤ | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
| TiO2%≤ |  | 2.0 | 1.0 |
| CaO%≤ |  |  |  |
| 碱%≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3）体积密度kg/m3 | 700 | 850 | 975 |
| 4）显气孔率%> | 75 | 65 | 65 |
| 5）常温耐压强度MPa ≥ | 1.0 | 1.5 | 2 |
| 6）重烧线变化% | 1250℃/12h-1∽0 | 1400℃/12h-1∽0 | 1500℃/12h-1∽0 |
| 7）荷重软化温度（0.02MPa） |  |  |  |
| 0.2%℃≥ | 1150 | 1250 | 1380 |
| 2.0%℃≥ | 1200 | 1350 | 1470 |
| 5.0%℃≥ | 1250 | 1400 | 1510 |
| 8）导热率 thermal conductivity |  |  |  |
| 20℃（W/mK)≤ | 0.17 | 0.3 | 0.4 |
| 800℃（W/mK)≤ | 0.25 |  |  |
| 1000℃（W/mK)≤ |  | 0.35 | 0.45 |