| --项目 | 粘土质 |  |  |  |  | 高铝质 |  |  |  | 抗渗碳质 |  |  |  |  |  | 氧化铝质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RNG-1.3 | RNG-1.0 | RNG-0.8 | RNG-0.6 | RNG-0.4 | RLG-1.0 | RLG-0.8 | RLG-0.6 | RLG-0.4 | RKZ-2.0 | RKZ-1.3 | RKZ-1.0 | RKZ-0.8 | RKZ-0.6 | RKZ-0.4 | RYG-0.8 | RYG-0.6 | RYG-0.4 |  |
| AI2O3≥ |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 |  |
| Fe2O3%≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 体积密度g/cm3 | 1.3±0.05 | 1.0±0.05 | 0.8±0.05 | 0.6±0.05 | 0.4±0.05 | 1.0±0.05 | 0.8±0.05 | 0.6±0.04 | 0.4±0.04 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 1.0±0.05 | 0.8±0.05 | 0.6±0.05 | 0.4±0.05 | 0.8±0.05 | 0.6±0.04 | 0.4±0.04 |  |
| 重烧线变化℃×h | 1350×12 -1.0～0 | 1350×12 -1.0～0 | 1200×12 -1.0～0 | 1200×12 -1.0～0 | 1150×12 -1.0～0 | 1400×12 ±1.0 | 1400×12 ±1.0 | 1350×12 ±1.0 | 1250×12 ±1.0 | 1350×12 -0.5～0 | 1300×12 -1.0～0 | 1200×12 -1.0～0 | 1200×12 -1.0～0 | 1200×12 -1.0～0 | 1150×12 -1.0～0 | 1500×12 ±0.2 | 1450×12 ±0.2 | 1400×12 ±0.2 |  |
| 常温耐压强度MPa ≥ | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 15 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 1.0 |  |  |
| 0.1MPa荷重软化开始温度℃ ≥ | 1320 | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1320 | 1300 | 1250 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热震稳定性次数 ≥ | 16 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热导率 350±10℃ w/m.k ≤ | 0.60 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.50 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 1.0 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |  |  |  |  |