| 性能 | 体积密度 g/cm3 ≤ | 耐压强度 MPa ≥ | 抗折强度 MPa ≥ | 重烧线变化% ≤ | 热震稳定性 次 | 导热系数 w/m.k | AI2O3 ≥% | Fe2O3 ≤% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GM-23 | 0.55 | 1.6 | 1.0 | 1250×3-0.5 | ≥20 | 400℃ 0.15 1000℃ 0.2 | 45 | 0.7 |
| GM-26 | 0.78 | 2.8 | 1.4 | 1450×3-0.5 | >20 | 600℃ 0.25 800℃ 0.27 | 55 | 0.7 |
| GM-28 | 0.85 | 3.2 | 1.7 | 1510×3-0.5 | >20 | 600℃ 0.34 1000℃ 0.347 | 62 | 0.6 |
| 用于管式加热炉、乙烯裂解炉、合成氨转化炉、煤气发生炉等石化工业炉耐火炉衬隔热材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |