| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NG-1.5 | NG-1.3a | NG-1.3b | NG-1.0 | NG-0.9 | NG-0.8 | NG-0.7 | NG-0.6 | NG-0.5 | NG-0.4 | LG-1.0 | LG-0.9 | LG-0.8 | LG-0.7 | LG-0.6 | LG-0.5 | LG-0.4 |
| AI2O3%不小于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Fe2O3%不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 体积密度g/cm3不大于 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 常温耐压强度kgf/cm2不小于 | 60 | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 8 |
| 重烧线变化不大于2%的试验温度℃ <=2% | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1300 | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 |
| 导热系数W/(m.K)平均温度350±25℃ | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |