| 项 目 |  | 进 口 |  | 本 发 明 |  | 检 验 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SiC85P | SiC75P | SGJ-85 | SGJ-75 |  |
| SiC % |  | 77 | 70 | 76 | 69 | GB/T16555-2008 |
| Si3N4 % |  | 6 | 5 | 7 | 6 |  |
| Al2O3+Cr2O3 % |  | 13 | 19.4 | 8.3 | 13.5 |  |
| Al2O2 % |  | —— | —— | （1.6） | (1.4) |  |
| ZrO2+SiO2 % |  | 1.6 | 2.2 | 4.7 | 6.8 |  |
| Zro2 % |  |  |  | (2.2) | （2.5） |  |
| Mgo+Cao % |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |  |
| R2o % |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  |
| 其他 % |  | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 3.6 |  |
| 体积密度g/cm3 | 1100℃x3h | 2.58 | 2.55 | 2.58 | 2.59 | YB/T5200-1993 |
| 耐压强度Mpa | 110℃x24h | 60 | 55 | 138.1 | 75.2 | GB/T5072-2008 |
|  | 1110℃x3h | 75 | 60 | 117.3 | 86.2 | GB/T5072-2008 |
| 抗折强度MPa | 110℃x24h | —— | —— | 17.6 | 18.5 | GB/T3001-2007 |
|  | 1110℃x3h | —— | —— | 15.2 | 15.6 |  |
| 烧后线变化1100℃x3h% |  | -0.15 | -0.17 | -0.1 | -0.1 | GB/T5988-2007 |
| 导热系数W/m.K |  | 4.86 (500℃) | 3.85 (500℃） | 11.46 (1000℃) | 9.51 (1000℃） | YB/T4130-2005 |
| 耐磨性（cm3） |  | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | GB/T18301-2001 |